아스콘 부분포장 시방서

1.개요

본 시방서는 중앙유통단지 아스콘에 대한 시공재료와 시공방법 검사 등에 대한 시방으로 본 시방서에 기록 되어있지 않은 사항은 정부재정(교통건설부 및 국립 기술연구원) 토목공사 표준시방서에 준한다.

2. 공사범위

1) 해당구간 : 단지 내 진 출입로 및 주차장 거북 등 현상발생부분 아스콘 재포장공사

2) 공사내용

- 아스팔트 포장구간 :   (도면참조)

- 과속방지턱 재설치  (도면참조)

3. 시공 운영계획

1) 자재 반 출입 : 자재 반입은 감독원의 자재 검수 후 자재송장에 반입을 확인 날인하며 감독원 확인 후 반출한다. (단 자재 반 출입 시는 반 출입된 자재의 품명, 종류, 규격, 수량 등을 확인할 수 있는 송장 및 거래명세표 부본을 첨부한 후 반 출입하여야 한다.

2) 시공감독 : 직원 중 선정하여 감독을 임명하고 준공검사조서 시공감독 운영을 총괄한다.

3) 기타사항 : 시방서에 기재된 대로 재료와 시공방법이 적용 되는가 계속 확인하며, 각동 및 공사 공정별 사진을(작업 전,중,후)준공 시 각각 사진첩을 만들어 제출하여야 한다.

4. 시공재료

1) 아스팔트는 #78 표층용을(혼합물온도 150도씨 이상. 역청재료 종류(AP-3)를 사용하고, 아스팔트 유제는(RSC-(4)) : TACTCOAT용을 사용한다.

2) 시공재료 중 감독원이 별도 지정하는 재료에 대해서는 제품별 시험 성적서를 반드시 제출하여야 한다.

5. 시공방법

1) 아스팔트 파쇄 및 재포장

① 거북등 현상이 발생부분은 아스콘 파쇄기를 이용하여 깊이 50mm이상 파쇄 한다.

② 유제 살포전에 바탕면의 이물질, 흙 등을 완전히 청소(물청소 병행)하여 제거해야 한다.

③ 아스팔트 유제 살포시는 엔지스프레이(300L)을 사용하고 RSC-(4) TACTCOAT 유제를 100m2 40L기분으로 유제를 살포한다.

④ 아스팔트 표층용(#78)을 사용하고 아스팔트 휘니셔(3M)을 이용하여 포설두께 5cm로 기준으로 표층 포설한다.

⑤ 표층 포설면 전압, 다짐시는 메커덤으로 로울러(다짐횟수 2회), 타이어 로울러(다짐횟수 10회) , 텐덤 로울러(다짐횟수 4회), WATER TANK(살수)를 사용하여 포설면을 다짐한다.

⑥ 신설되는 과속방지턱은 과속 방지턱 표준 시방에 따라야 한다. (2m×10cm)

2) 건축물 폐재류(폐기물) 처리방법

① 각종 시설물 철거작업으로 발생된 잔재물(건축물 폐재류)은 건축물 폐재류 처리절차(배출물 신고, 허가업체 반출, 배출물 운반철리 확인서 제출 등) 에 따라 발생 즉시 반출처리 하여야 한다.

6. 검사 및 감독

1) 상기 기술한 각 공정별로 감독원의 확인을 받은 후에 후속 공정작업을 진행할 수 있다.

2) 각 공정별 및 각동별로 사진을 찍어 준공시 사진첩을 각각 제출하여야 한다.(작업 전, 중, 후)

3) 시공자는 준공서류 제출 후 3일 이내에 준공검사를 받아야 하며 준공검사 절차는 시공자, 감독원의 입회하에 실시하여야 한다.

7. 안전관리

1) 시공업체는 공사 착수전에 현장 작업자 전원에 대하여 산재보험에 가입하여야 하며 가입증서를 당 중앙유통단지 관리운영위원회에 제출하여야 한다.

2) 시공업체는 공사중에 발생하는 모든 인사사고 및 기 건물에 관련된 손괴행위시는 시공업체가 전적으로 책임을 지며, 즉시 원상복구 하여야 한다. (조경, 차량, 기타 공사로 인한 피해 상황 등 모든 것 포함)

3) 시공업체는 공사중 도난 및 기타 모든 사고에 대하여 책임진다.

8. 일반사항

1) 시공업체는 현장 대리인을 선정하여 현장대리인계를 제출하여야 하며 작업시 항시 현장에 상주하여 작업지시 및 주의사항을 즉시 작업자에게 전달 교육을 실시하도록 한다.

2) 시공업체는 매일의 작업진행 상황(인원, 작업상황)을 작업착수전 감독원측에 통지후 작업을 실시한다.

3) 시공업체는 작업진행과 관련하여 발생된 입주자의 기존 재산피해에 대하여 즉시 원상복구 및 보상하여야 한다.

4) 시공업체가 공사에 관한 통지, 연락 보고 등을 할 경우에는 반드시 해당 공사감독자를 경유하여야 한다.

5) 시공자는 감독원의 의사를 존중하고 항상 긴밀히 상호 협의하에 조기시공에 만전을 기한다.

6) 시공업체는 시방서에 의한 공사 전반에 대한 세부계획을 세워서 아래 구비서류를 관리 사무소에 제출한 후 착공 하여야 한다.

① 착공계 1부

② 예정 공정표 1부

7) 공사현장에서 공사작업 인원의 출입, 풍기, 위생의 단속, 화재 및 도난 기타사고 발생에 대하여 시공업체 측에서 특히 유의하여야 한다.

8) 공사 시행 편의상 작업시간을 연장 단축할 수 있으나 야간 또는 휴일에 작업을 할 때는 미리 감독원 및 해당부서의 승인을 받아야 한다.

9) 공사완공 까지는 감독원의 지시에 따라 현장 주면 청소, 정리정돈을 완료한 후 해당 공사의 준공검사를 받아야 한다.

10) 시공도중 발주측 으로부터 설계변경 지시가 있는 경우가 이의 없이 수락하여야 하며 이에 따른 계약내용 변경은 공사계약 일반조건에 준한다.

11) 시공업체는 공사 완료 후 준공검사 업무를 충실히 이행하며 준공서류를 첨부 후 준공검사를 받아야 한다.

12) 하자 보증은 3년으로 하며 공사금액의 10%에 해당하는 이행증권을 제출 한다.

(1) 준  공  계             1부

(2) 준공 검사원             1부

(3) 준공검사조서            1부

(4) 공사현황 사진(원본제출)  1부

8. 특기사항

1) 공사 중 각 점포에 피해를 주어서는 안 되며 민원이 발생 시 즉각 공사를 중단하고 민원해결 후 공사를 시작하여야 한다.

2) 공사특성상 입주자와 분쟁의 발생이 빈번 할 수 있으므로 각별한 주의를 해야 한다.

3) 분쟁이 발생될시 시공사에서 모든 민형사상 책임 져야하고 이에 소요되는 경비는 공사비에 포함한다.

4) 단지 여건상 야간작업과 휴일 공사가 많으므로 이모든 비용은 공사비에 포함하여야 한다.